- 硫铁

产品特点：
　　硫在灰铸铁中究竟是有利还是有害，对硫的认识经过了一个逐步提高的过程。从认为硫是有害元素，到灰铸铁中加一定的硫来改善切削性能，改善孕育效果和石墨形态，人们逐步认识了灰铸铁硫在一定含量范围内是有利的，这个范围是0.08%-0.12%。
　　灰铸铁水中硫过低是有害的，石墨的形态差，孕育的效果也不好，但对这点仍有很多人认识不足。当硫量小于0.05%时，一定要进行增硫处理，否则孕育效果差。
　　许多人已知道灰铸铁中加硫会改善切削性能，除此之外，加硫使石墨长度变短，端部变钝，形态变曲，因此能提高灰铸铁件的力学性能。　　物理状态：黄褐色，金属光泽，熔点1200℃
　　粒度：10——50mm或自然块。
　　包装：双层塑袋,包装25kg/袋或吨袋。 
　　储藏：保持通风干燥，存放两年不变质。
　　硫铁牌号和化学成分（%）

| 牌号 | 化学成分% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | C | Si | Mn | P | Fe |
| FeS27 | 25-30 | ≤0.03 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.03 | ≥70 |
| FeS40 | 35-45 | ≤0.10 | ≤5.0 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≥50 |

注：图一是FeS40，图二是FeS27。